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Произведено в Türkiye
Спецификация за механичен монтаж на глинени теракотени панели
Спецификация на двуслоен панел 18 mm
Проверени стойности, пренесени от предоставения лабораторен доклад от 2023 г., продуктовия каталог от 2026 г. и турската спецификация за механичен монтаж. Всяка стойност важи само за посочения образец или документ.
Важно: лабораторните стойности се отнасят само за изпитвания образец. Те не са декларация за експлоатационни показатели за всяко семейство, размер, цвят или проект.
Документирани технически данни
Спецификация на двуслоен панел 18 mm
Предоставената турска спецификация описва неглазиран, екструдиран, двуслоен глинен фасаден панел, изпечен при 1,180°C.
	Номинален формат
	300 × 600 × 18 mm

	Документирани работни размери
	599 × 306 × 18 mm

	Описание на суровините
	Глина, шамот, флюси, оцветители и други неорганични суровини

	Документирана носеща схема
	Вертикални алуминиеви T-профили, L-конзоли, клипсове и анкери според основата

	Компенсиране на движенията
	Описани са фиксирани и плъзгащи точки за температурни движения


Потвърдени изисквания към монтажните компоненти
Следните изисквания са предоставени за системата за монтаж на теракотени панели. Окончателните размери, разстояния, анкери и изчисления все още изискват одобрени чертежи за конкретния проект.
Дебелина на L-конзолата: 3,2 mm
Специален T-профил за теракотени панели със собствена фуга: дебелина 1,8 mm
Трябва да се използват окачващи конзоли, предназначени специално за теракотени панели
Документирани принципи за приложение
Предоставеният каталог за 2026 г. документира следните системни принципи. Те са проектни насоки и не заменят конструктивните изчисления и одобрените монтажни чертежи за конкретния проект.
Документирана смес от суровини: глина, шамот, каолин, флюси и други естествени неорганични керамични суровини.
Носещата система и конструктивните изчисления трябва да бъдат завършени преди монтажа. Носещите профили трябва да са алуминиеви; дебелините им се задават предварително, а анкерите се избират според основата.
Документираното максимално вертикално разстояние между L-конзолите е 150 cm. Според височината на сградата и външните въздействия може да е необходимо по-малко разстояние.
Топлоизолацията и влагозащитният слой се монтират преди подходящите T-профили със собствена фуга, T-профили или хоризонтални окачващи шини. Детайлите при врати, прозорци, покрив, ъгли и первази се решават за проекта.
Еднослойните панели се закрепват през задните канали със системи с щифтове, клипсове или куки. Тънките двуслойни панели се окачват в две точки към вертикални алуминиеви елементи. Дебелите двуслойни панели използват хоризонтална и вертикална алуминиева окачваща система.
Обобщение на изпитването на образец от TSE
Доклад 110755 / 04-23 · изпитванията са извършени от 13 февруари до 6 април 2023 г. · образец от 20 части глинена вертикална стенна облицовка · деклариран размер на образеца 399 × 206 mm.
	Измерени размери (средно)
	399 × 205 mm

	Натоварване при разрушаване на огъване (средно)
	3 790 N

	Диапазон на отделните разрушаващи натоварвания
	3 240–4 190 N

	Водопоглъщане (средно)
	3,9%

	Въздействие на замръзване–размразяване
	Ниво 2 · 90 цикъла · не са наблюдавани повреди

	Коефициент на водонепропускливост
	Категория 1, метод 1 · 0


Окончателният тип анкери, разстоянието между конзолите, геометрията на профилите, въздушната кухина, изолацията и температурните движения трябва да се изчислят и одобрят за основата, натоварванията и местните нормативи на проекта.
Източник и статус на публикуване
Оригиналният брандиран каталог и лабораторният доклад се съхраняват като вътрешни източници и не се публикуват на този сайт. Публични са само пренесените тук стойности с ясно ограничен обхват.
Все още необходими документи за по-широко техническо публикуване
Актуални технически листове за продуктовите семейства
Актуални декларации за експлоатационни показатели
Актуални продуктови сертификати
Одобрени монтажни чертежи и критерии за изчисление
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