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Hergestellt in der Türkei
Spezifikation zur mechanischen Montage von Terrakotta-Tonplatten
Spezifikation der zweischaligen 18-mm-Platte
Geprüfte Werte aus dem bereitgestellten Laborbericht von 2023, dem Produktkatalog 2026 und der türkischen Spezifikation zur mechanischen Montage. Jeder Wert wird mit dem zugehörigen Proben- oder Dokumentumfang angegeben.
Wichtig: Laborwerte gelten ausschließlich für die geprüfte Probe. Sie sind keine Leistungserklärung für jede Plattenfamilie, Abmessung, Farbe oder jedes Projekt.
Dokumentierte technische Nachweise
Spezifikation der zweischaligen 18-mm-Platte
Die bereitgestellte türkische Spezifikation beschreibt eine unglasierte, extrudierte, zweischalige Tonfassadenplatte mit einer Brenntemperatur von 1,180°C.
	Nennformat
	300 × 600 × 18 mm

	Dokumentierte Arbeitsmaße
	599 × 306 × 18 mm

	Rohstoffbeschreibung
	Ton, Schamotte, Flussmittel, Farbstoffe und weitere anorganische Rohstoffe

	Dokumentiertes Tragkonzept
	Vertikale Aluminium-T-Profile, L-Konsolen, Clips und untergrundabhängige Befestiger

	Bewegungsaufnahme
	Fest- und Gleitpunkte für thermische Bewegungen sind beschrieben


Bestätigte Anforderungen an Montagekomponenten
Die folgenden Komponentenanforderungen wurden für das Montagesystem der Terrakotta-Platten bereitgestellt. Endgültige Abmessungen, Abstände, Verankerungen und Berechnungen erfordern weiterhin projektspezifische freigegebene Zeichnungen.
Dicke des L-Winkels: 3,2 mm
Spezial-T-Profil für selbstgefugte Terrakotta-Platten: 1,8 mm stark
Es müssen speziell für Terrakotta-Platten vorgesehene Einhängewinkel verwendet werden
Dokumentierte Anwendungsgrundsätze
Der bereitgestellte Katalog 2026 dokumentiert die folgenden Systemgrundsätze. Sie dienen als Planungshinweis und ersetzen keine projektspezifische Statik oder freigegebene Montagezeichnungen.
Dokumentierte Rohstoffmischung: Ton, Schamotte, Kaolin, Flussmittel und weitere natürliche anorganische keramische Rohstoffe.
Tragsystem und statische Berechnungen sind vor der Montage abzuschließen. Tragprofile müssen aus Aluminium bestehen; Profilstärken sind vorab festzulegen und Verankerungen passend zum Untergrund zu wählen.
Der dokumentierte maximale vertikale Abstand der L-Winkel beträgt 150 cm. Abhängig von Gebäudehöhe und äußeren Einwirkungen können engere Abstände erforderlich sein.
Dämmung und Feuchtigkeitssperre werden vor den geeigneten selbstgefugten T-Profilen, T-Profilen oder horizontalen Tragschienen montiert. Tür-, Fenster-, Dach-, Eck- und Fensterbankdetails sind projektspezifisch zu lösen.
Einschalige Platten werden über rückseitige Kanäle an Stift-, Clip- oder Hakensystemen befestigt. Dünne zweischalige Platten werden an zwei Punkten an vertikalen Aluminiumelementen eingehängt. Dicke zweischalige Platten verwenden horizontale und vertikale Aluminiumtragsysteme.
Zusammenfassung der TSE-Probenprüfung
Bericht 110755 / 04-23 · Prüfungen vom 13. Februar bis 6. April 2023 · 20-teilige Probe einer vertikalen Ton-Wandbekleidung · deklarierte Probengröße 399 × 206 mm.
	Gemessene Abmessungen (Mittelwert)
	399 × 205 mm

	Biegebruchlast (Mittelwert)
	3.790 N

	Bereich der einzelnen Bruchlasten
	3.240–4.190 N

	Wasseraufnahme (Mittelwert)
	3,9 %

	Frost-Tau-Beanspruchung
	Stufe 2 · 90 Zyklen · keine Schäden festgestellt

	Wasserdurchlässigkeitskoeffizient
	Kategorie 1, Methode 1 · 0


Ankertyp, Konsolenabstand, Schienengeometrie, Hinterlüftungsraum, Dämmung und Bewegungsaufnahme müssen für Untergrund, Lasten und örtliche Vorschriften berechnet und freigegeben werden.
Quellen- und Veröffentlichungsstatus
Der ursprüngliche markengebundene Katalog und Laborbericht werden intern als Quelldokumente aufbewahrt und auf dieser Website nicht veröffentlicht. Öffentlich sind nur die hier übertragenen und klar eingegrenzten Werte.
Vor einer umfassenderen technischen Veröffentlichung noch erforderlich
Aktuelle Datenblätter der Produktfamilien
Aktuelle Leistungserklärungen
Aktuelle Produktzertifikate
Freigegebene Montagezeichnungen und Berechnungskriterien
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