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Proizvedeno u Türkiye
Specifikacija mehaničke montaže glinenih terakota panela
Specifikacija dvoslojnog panela debljine 18 mm
Proverene vrednosti preuzete iz dostavljenog laboratorijskog izveštaja iz 2023, kataloga proizvoda za 2026. i turske specifikacije mehaničke montaže. Svaka vrednost važi samo za navedeni uzorak ili dokument.
Važno: laboratorijske vrednosti odnose se samo na ispitani uzorak. One nisu deklaracija performansi za svaku grupu panela, dimenziju, boju ili projekat.
Dokumentovani tehnički podaci
Specifikacija dvoslojnog panela debljine 18 mm
Dostavljena turska specifikacija opisuje neglaziran, ekstrudiran, dvoslojni glineni fasadni panel pečen na 1,180°C.
	Nominalni format
	300 × 600 × 18 mm

	Dokumentovane radne dimenzije
	599 × 306 × 18 mm

	Opis sirovina
	Glina, šamot, fluksevi, pigmenti i druge neorganske sirovine

	Dokumentovani noseći koncept
	Vertikalni aluminijumski T-profili, L-konzole, kopče i ankeri prilagođeni podlozi

	Prihvatanje pomeranja
	Opisane su fiksne i klizne tačke za termička pomeranja


Potvrđeni zahtevi za komponente za montažu
Sledeći zahtevi dati su za sistem montaže terakota panela. Konačne dimenzije, razmaci, ankeri i proračuni i dalje zahtevaju odobrene crteže za konkretan projekat.
Debljina L-konzole: 3,2 mm
Poseban T-profil za terakota panele sa sopstvenom fugom: debljina 1,8 mm
Moraju se koristiti vešalice projektovane posebno za terakota panele
Dokumentovani principi primene
Dostavljeni katalog za 2026. godinu dokumentuje sledeće principe sistema. Oni predstavljaju smernice za projektovanje i ne zamenjuju statičke proračune i odobrene montažne crteže za konkretan projekat.
Dokumentovana mešavina sirovina: glina, šamot, kaolin, fluksevi i druge prirodne neorganske keramičke sirovine.
Noseći sistem i statički proračuni moraju biti završeni pre montaže. Noseći profili moraju biti od aluminijuma; debljine se unapred određuju, a ankeri biraju prema podlozi.
Dokumentovani najveći vertikalni razmak između L-konzola iznosi 150 cm. U zavisnosti od visine zgrade i spoljašnjih uticaja može biti potreban manji razmak.
Toplotna izolacija i barijera protiv vlage postavljaju se pre odgovarajućih T-profila sa sopstvenom fugom, T-profila ili horizontalnih šina za vešanje. Detalji vrata, prozora, krova, uglova i prozorskih klupica rešavaju se prema projektu.
Jednoslojni paneli pričvršćuju se kroz zadnje kanale sistemima sa klinovima, kopčama ili kukama. Tanki dvoslojni paneli vešaju se u dve tačke na vertikalne aluminijumske elemente. Debeli dvoslojni paneli koriste horizontalni i vertikalni aluminijumski sistem vešanja.
Sažetak TSE ispitivanja uzorka
Izveštaj 110755 / 04-23 · ispitivanja završena od 13. februara do 6. aprila 2023. · uzorak od 20 komada glinene obloge za vertikalne zidove · deklarisana dimenzija uzorka 399 × 206 mm.
	Izmerene dimenzije (prosek)
	399 × 205 mm

	Opterećenje pri lomu savijanjem (prosek)
	3.790 N

	Opseg pojedinačnih opterećenja pri lomu
	3.240–4.190 N

	Upijanje vode (prosek)
	3,9%

	Izlaganje smrzavanju i odmrzavanju
	Nivo 2 · 90 ciklusa · bez uočenih oštećenja

	Koeficijent vodonepropusnosti
	Kategorija 1, metoda 1 · 0


Konačan tip ankera, razmak konzola, geometrija profila, vazdušni sloj, izolacija i prihvatanje pomeranja moraju biti proračunati i odobreni prema podlozi, opterećenjima i lokalnim propisima konkretnog projekta.
Izvor i status objavljivanja
Originalni brendirani katalog i laboratorijski izveštaj čuvaju se kao interni izvorni dokumenti i ne objavljuju se na ovom sajtu. Javno su dostupne samo ovde prenete vrednosti, sa jasno ograničenim područjem primene.
Dokumenti koji su još potrebni za širu tehničku objavu
Aktuelni tehnički listovi za grupe proizvoda
Aktuelne deklaracije o performansama
Aktuelni sertifikati proizvoda
Odobreni montažni crteži i kriterijumi proračuna
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